复合防水涂料

| 概 述 | 复合防水涂料由聚合物胶乳、隔热性能优异的空心微珠、添加剂及水泥等水硬性无机粉料复合而成的双组份防水涂料。形成的涂膜层具有橡胶 类材料的高弹性和无机材料的耐久性之优良特点，涂层的隔热性能优异，是国家建设部推荐的绿色环保节能型产品。 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 检测项目 | 性能指标 |
|  | 抗拉强度（MPa） | ≥1.8 |
|  | 断裂延伸率（%） | ≥200 |
|  | 不透水性（1.5mm厚，0.3MPa，30min） | 不透水 |
|  | 低温柔性（℃），2h,Φ10mm棒对折，无裂纹 | -10 |
|  | 导热系数（中间漆）,w/m·k | ≤0.25 |
| 施工方法 | 1、 基层应坚固、平整、无油污及水渍； 2、 配制：按1:1.5（液料粉料）比例将粉料缓慢加入液料中，边加料边用移动分散器或专用机具搅拌，搅拌后的物料应均匀，不能有粉料颗粒存在； 3、施工：施工采用刷涂（或刮涂、辊涂）的方法，将物料均匀地涂在基层上。应采用一布四涂或二布六涂方法施工，涂膜厚度不小于1.5mm。 |
| 产品特点 | 1、 可在潮湿基面上施工； 2、 粘结牢固，不空鼓，整体无接缝； 3、 复杂部位施工简便； 4、 水性无毒，环保性能优良； |
| 适用范围 | 1、 建筑物屋面防水 2、 厨房、卫生间地面及墙体防水 3、 地下室、涵洞、地铁工程防水 4、 游泳池、水塔及地下室顶板等防水工程 5、 网球场、跑道嵌缝材料 6、泡沫混凝土的表面保护 |
| 注意事项 | 1、 施工温度5-35℃为宜，避免在暴晒、大风、下雨等恶劣环境下施工 2、 贮存时粉料应防雨、防潮，液料应防 |