| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优 等 品 |
| 在容器中状态 | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 施 工 性 | 刷涂二道无障碍 |
| 低温稳定性 | 不 变 质 |
| 涂 膜 外 观 | 涂膜外观正常 |
| 固含量%，≥ | 50 |
| 干燥时间（表干）h ≤ | 2 |
| 对比率（白色和浅色1#） ≥ | 0.95 |
| 耐水性，96h | 无异常 |
| 耐碱性，48h | 无异常 |
| 耐洗刷性，次 ≥ | 20000 |
| 耐人工气候老化性白色和浅色1# | 1500h粉化为0级变色为1级 |
| 耐沾污性（白色和浅色1#）/％ ≤ | 15 |
| 涂料耐冻融性 | 不变质 |
| 涂层耐温变性（5次循环） | 无异常 |
| 太阳光反射比 | 0.98 |
| 半球发射率 | 0.77 |
| 1#浅色是指以白色涂料为主要成分、添加适量色浆后配置成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T15608－1995中4.3.2规定明度值为6到9之间（三刺激值中的YD65≥31.26） |
| 施工方法： （1）新墙面应有足够的养护期，墙面含水率应在8%以下,pH值应小于9，旧墙面应把旧漆膜清除干净。 （2）底面处理完成后必须用中南牌外墙封底涂料刷一道，然后使用本涂料在不低于8℃的情况下涂刷二道，其涂刷间隔时间一般为2至3小时。 （3）在高湿或降雨前以及大风下不宜施工。 |
| 理论用量 | 3.5～4㎡/㎏ |
| 贮 存 期 | 本产品贮存期为一年 |

硅丙乳胶漆指标